# ASSA ABLOY DS6060P Duktätning parallell

## Produktbeskrivning:

DS6060P Duktätning parallell

- Ram av extruderade aluminiumprofiler

- Främre och bakre ram fjäderbelastad och ansluten med parallella stödarmar

- Självjusterande takram stiger automatiskt oberoende av sidoramar, vid mycket höga fordon.

- Komplett vägg och takduk

- Enkelt utbytbara dukar

- Dukkvalitet

  - Övre toppduk /sidodukar:

    - Dubbel högkvalitativ polyester, täckt på båda sidor

    - Totalvikt cirka 3 400g/m²

    - Antändlighet (DIN 75200)

    - Draghållfasthet;	DIN 53354

längsgående; cirka 7 000N/5 cm tvärgående; cirka 5 000N/5 cm

    - Slitförlängning:	DIN 53363

längsgående; cirka 750N tvärgående; cirka 900N

  - Komplett takduk

    - Enlagers högkvalitativ polyester, täckt på båda sidor

    - Totalvikt cirka 600g/m²

    - Antändlighet (DIN 75200)

    - Draghållfasthet;	DIN 53354

längsgående; cirka 2 500N/5 cm tvärgående; cirka 2 600N/5 cm

    - Slitförlängning:	DIN 53363

längsgående; cirka 250N tvärgående; cirka 250N

- Toppduk med en slits i det huvudsakliga slitområdet för att minimera kontakttryck från lastbilen

- Installationshöjd 4500 mm över den yttre plannivån

- Standardvarianter

  - Övre toppduk:

- Övre toppduk 1000 mm

- Delad övre toppduk 1000 mm (4 slitsar i slitområdet)

- Toppduk 1200 mm

- Delad övre toppduk 1200 mm (4 slitsar i slitområdet)

  - Nominellt djup:

- Nominellt djup 600 mm

- Nominellt djup 900 mm

  - Sidoduk:

- Sidoduk 600 mm (Nominell bredd 3250 mm)

- Sidoduk 700 mm (Nominell bredd 3450 mm)

  - Färg:

- svart

- blå (RAL 5010, sido- och toppdukar)

  - Färg på parkeringsguider

- vit

- gul (motsvarar RAL 1023)

  - Väggfästen:

- Betong

- Sandwich

- ISO väggpanel

- Lättbetong

- Lasthus

## Mått:

mm	Nominell höjd

mm	Nominell bredd

## Tillval:

- Siffra på övre toppduk (Höjd 300 mm)

- Takdel med integrerad regnkanal

- Förstärkta gummiflikar i sidoduken

- Skåror på båda sidor

- Hörntätningar för att förebygga drag i brygghöjd ESR, ES 600, ES 900